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AKPEROX ® A60 

	  
	: Roztok peroxidu methylethylketonu v dimethylftalátu
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	Číslo CAS
Číslo EINECS/ENLICS
Regulační číslo REACH
Číslo UN

Specifikace; 
	: 1338-23-4
: 700-954-4
: 01-2119514691-43-0007
: 3105

	 
	 

	Hustota (@20°C) gr/cm3 
	: 1,17 ± 0,005  

	Viskozita (@20°C) 
	: 24-26 mPa.s 

	Vzhled
	: Bezbarvý, kapalný 

	Ředidlo 
	: Dimethyl ftalát 

	Obsah aktivního ksyslíku% 
	: 9,9 – 10,1 

	Obsah peroxidu% 
SADT
	: 34 - 36
: 60°C  

	 
	 
 

	Aplikace
	: AKPEROX A60 je všeobecně užívaný MEKP pro vytvrzování nenasycených polyesterových (UP) pryskyřic při pokojových teplotách. Všeobecně používán společně s kovovými solemi. Vhodné pro tvrzení gelcoatových pryskyřic a také GRP výrobě potrubí. Kapalina obzvlášť vhodná pro gelcoatové aplikace s nízkým obsahem vody. (např. námořní aplikace, skříně apod.)

	 
	 

	Použití a množství
 
	: Je doporučeno obecně použít 1%-2% podle aplikace. Musí být použito společně s kobaltovým akcelerátorem při pokojových teplotách (např. AKCOBALT 1%)

	Balení
	: 30 Kgs PE kanystr, 5 Kgs PE kanystr, 4x5 Kg v kartonové krabici.

	 
	 

	Manipulace a skladování
 
	: Musí být udržováno v teplotě mezi +5 °C a +30 °C. Nechte nádrže pevně zavřené. Skladujte a používejte v suchém, dobře ventilovaném prostředí. Skrývejte před zdroji tepla, vzplanutí a přímém slunečním záření v původním baleni. Zajistěte uzemnění a větrání pro vyhnutí nárůstu statické elektřiny. Vyhněte se jakémukoli kontaktu s aminy a kobaltovými akcelerátory, kyselinami, alkalidy a sloučeninám těžkých kovů.

	Doba skladování 
	: 6 měsíců pro neotevřené baleni v doporučených skladovacích podmínkách
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