AKPEROX ® A60

|  | : Roztok peroxidu methylethylketonu v dimethylftalátu |
| --- | --- |
| Číslo CAS Číslo EINECS/ENLICS Regulační číslo REACH Číslo UN Specifikace; | : 1338-23-4 : 700-954-4 : 01-2119514691-43-0007 : 3105 |
| Hustota (@20°C) gr/cm3 | : 1,17 ± 0,005 |
| Viskozita (@20°C) | : 24-26 mPa.s |
| Vzhled | : Bezbarvý, kapalný |
| Ředidlo | : Dimethyl ftalát |
| Obsah aktivního ksyslíku% | : 9,9 – 10,1 |
| Obsah peroxidu% SADT | : 34 - 36 : 60°C |
| Aplikace | : AKPEROX A60 je všeobecně užívaný MEKP pro vytvrzování nenasycených polyesterových (UP) pryskyřic při pokojových teplotách. Všeobecně používán společně s kovovými solemi. Vhodné pro tvrzení gelcoatových pryskyřic a také GRP výrobě potrubí. Kapalina obzvlášť vhodná pro gelcoatové aplikace s nízkým obsahem vody. (např. námořní aplikace, skříně apod.) |
| Použití a množství | : Je doporučeno obecně použít 1%-2% podle aplikace. Musí být použito společně s kobaltovým akcelerátorem při pokojových teplotách (např. AKCOBALT 1%) |
| Balení | : 30 Kgs PE kanystr, 5 Kgs PE kanystr, 4x5 Kg v kartonové krabici. |
| Manipulace a skladování | : Musí být udržováno v teplotě mezi +5 °C a +30 °C. Nechte nádrže pevně zavřené. Skladujte a používejte v suchém, dobře ventilovaném prostředí. Skrývejte před zdroji tepla, vzplanutí a přímém slunečním záření v původním baleni. Zajistěte uzemnění a větrání pro vyhnutí nárůstu statické elektřiny. Vyhněte se jakémukoli kontaktu s aminy a kobaltovými akcelerátory, kyselinami, alkalidy a sloučeninám těžkých kovů. |
| Doba skladování | : 6 měsíců pro neotevřené baleni v doporučených skladovacích podmínkách |