AKPEROX® HC9

| Popis | : Terc-butylperoxybenzoát, 80% roztok s acetylacetonem. |
| --- | --- |
| Specifikace; |  |
| Hustota (@20°C) gr/cm3 | : 1,03 ± 0,005 |
| Viskozita (@20°C) | : 4 mPa.s |
| Vzhled | : Bezbarvý, kapalný |
| Obsah aktivního ksyslíku% | : 6, 51 – 6, 68 |
| Obsah peroxidu% SADT | : 79-81 : >56,5 |
| Číslo CAS | : 614-45-9; 123-634-0 |
| Číslo EINECS/ELINCS | : 210-382-2; 204-634-0 |
| Číslo nařízení REACH | : 01-2119513317-46-0005 |
| UN číslo | : 3103 |
| Aplikace | : AKPEROX HC9 byla vyvinutá pro vytvrzení nenasycených polyesterových pryskyřic v kombinaci s kobaltovým akcelerátorem (AKCOBALT 10%) v teplotním rozsahu 60°C a vyšší. Aplikace pro AKPEROX HC9 plus kobalt mohou být umělý mramor, polymerový beton, laky. Kombinace HC9 a aminového akcelerátoru, jako je N,N dimetylanilin je vhodná pro tvrzení vinylesterů za pokojových teplot. AKPEROX HC9 dodává mnohem rychlejší tvrzení těchto pryskyřic než běžné aplikovaných peroxidových AKPEROX LPT. |
| Použití a množství | : Je doporučeno obecně použít 1%-2% podle aplikace. Musí být použito společně s kobaltovým akcelerátorem při pokojových teplotách (např. AKCOBALT 1%) |
| Balení | : 25 Kgs PE kanystr |
| swManipulace a skladování | : Musí být udržováno v teplotě pod 25°C. Nechte nádrže pevně zavřené. Skladujte a používejte v suchém, dobře ventilovaném prostředí. Skrývejte před zdroji tepla, vzplanutí a přímém slunečním záření v původním baleni. Zajistěte uzemnění a větrání pro vyhnutí nárůstu statické elektřiny. Vyhněte se jakémukoli kontaktu s aminy a kobaltovými akcelerátory, kyselinami, alkalidy a sloučeninám těžkých kovů. |
| Doba skladování | : 6 měsíců pro neotevřené baleni v doporučených skladovacích podmínkách |