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AKPEROX® HC9
 

	Popis 
	: Terc-butylperoxybenzoát, 80% roztok s acetylacetonem.

	 
	 

	Specifikace; 
	 

	 
	

	Hustota (@20°C) gr/cm3 
	: 1,03 ± 0,005  

	Viskozita (@20°C) 
	: 4 mPa.s 

	Vzhled
	: Bezbarvý, kapalný 

	Obsah aktivního ksyslíku% 
	: 6, 51 – 6, 68

	Obsah peroxidu% 
SADT
	: 79-81
: >56,5

	Číslo CAS 
	: 614-45-9; 123-634-0

	Číslo EINECS/ELINCS 
	: 210-382-2; 204-634-0

	Číslo nařízení REACH 
	: 01-2119513317-46-0005 

	UN číslo
	: 3103

	 
	 
 

	Aplikace
	: AKPEROX HC9 byla vyvinutá pro vytvrzení nenasycených polyesterových pryskyřic v kombinaci s kobaltovým akcelerátorem (AKCOBALT 10%) v teplotním rozsahu 60°C a vyšší. Aplikace pro AKPEROX HC9 plus kobalt mohou být umělý mramor, polymerový beton, laky. Kombinace HC9 a aminového akcelerátoru, jako je N,N dimetylanilin je vhodná pro tvrzení vinylesterů za pokojových teplot. AKPEROX HC9 dodává mnohem rychlejší tvrzení těchto pryskyřic než běžné aplikovaných peroxidových AKPEROX LPT.

	 
	 

	Použití a množství
 
	: Je doporučeno obecně použít 1%-2% podle aplikace. Musí být použito společně s kobaltovým akcelerátorem při pokojových teplotách (např. AKCOBALT 1%)

	Balení
	: 25 Kgs PE kanystr

	 
	 

	swManipulace a skladování
 
	: Musí být udržováno v teplotě pod 25°C. Nechte nádrže pevně zavřené. Skladujte a používejte v suchém, dobře ventilovaném prostředí. Skrývejte před zdroji tepla, vzplanutí a přímém slunečním záření v původním baleni. Zajistěte uzemnění a větrání pro vyhnutí nárůstu statické elektřiny. Vyhněte se jakémukoli kontaktu s aminy a kobaltovými akcelerátory, kyselinami, alkalidy a sloučeninám těžkých kovů.

	Doba skladování 
	: 6 měsíců pro neotevřené baleni v doporučených skladovacích podmínkách



TS.SP.02.03/24.05.2023/03 
 
	Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. No:36/70 Townofis 	 
	34197 Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY 	 
t. +90 212 580 5559 f. +90 212 580 5521 
	e.  info@akpakimya.com 	www.akpakimya.com 

image5.png




image1.png
‘ORGANIC PEROXIDES, INTIATORS
PAINT DRIERS




image2.jpg




image3.png
‘ORGANIC PEROXIDES, INTIATORS
PAINT DRIERS




image4.jpeg




