

Popis a základní vlastnosti

ES-1020 TIX je bisfenolová A-epoxy preakcelerovaná tixotropická vinylesterová pryskyřice se střední reaktivitou. Je používaná ve výrobě vybavení, která potřebují vysokou mechanickou sílu. Je také výhodná pro nenasycené polyesterové pryskyřice, když musí být odolné vůči vysoké korozi I ve vysokých teplotách. Dostupné s kobaltem, bet kobaltu a snízkým výparem styrenu. 
	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Ruční nanešení
Spray up
	Kyselina : Bisfenol A-epoxy
Akcelerace : Ano
Reaktivita : střední


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Kalná, nazelenalá
	-

	Viskozita1
	cp
	2400 ± 100 
(5 o/m)
	ISO 2555

	
	
	800 ± 100
(50 o/m)
	

	Obsah
monomeru
	%
	45 ± 3
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.05 ± 0.02
	ISO 1675

	Čas zgelování2
	min
	10 ± 1
	ISO 584

	Max. exoterm2
	°C
	170 ± 10
	ISO 584

	Doba skladování
	měsíce
	3
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s
225 °C, 2,0 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku


ES-1020 TIX 
PREAKCELEROVANÁ TIXOTROPICKÁ VINYL ESTEROVÁ PRYSKYŘICE
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	65 ± 5
	ASTM D638

	Modul pružnosti v tahu
	GPa
	3,6 ± 0,4
	ASTM D638

	Deformace při zlomení
	%
	5,4 ± 0,2
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomu
	%
	4,2 ± 0,3
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	140 ± 10
	ASTM D790

	Model pevnosti v ohybu
	GPa
	3,6 ± 0,3
	ASTM D790

	Teplota odklonu tepla2
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]120 ± 5
	ISO 75 A 

	Tvrdost dopadu
	Kj/m2
	21 ± 2
	ISO 180

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C
2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C


Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
http://www.eskim.com.tr/
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