Popis a základní vlastnosti

ES-1025 je DCPD/vinylesterová hybridní pryskyřice se střední reaktivitou. Je používaná ve výrobě vybavení, která potřebují vysokou mechanickou sílu. Je také výhodná pro nenasycené polyesterové pryskyřice, když musí být odolné vůči vysoké korozi I ve vysokých teplotách.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Ruční nanešení Spray up Cold press Pultruze RTM Lití | Kyselina : DCPD/VE Akcelerace : Ne Reaktivita : Střední |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledná, nažloutlá | - |
| Viskozita1 | cp | 450 ± 50 | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | 38 ± 3 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.085 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Čas zgelování2 | min | 30 ± 5 | ISO 2535 |
| Číslo kyselosti | Mg KOH/g | 17 ± 3 | ISO 2114 |
| Doba skladování | měsíce | 6 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s 225 °C, 2,0 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku |  |  |  |

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic

|  | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 65 ± 5 | ASTM D638 |
| Modul pružnosti v tahu | GPa | 3,6 ± 0,4 | ASTM D638 |
| Deformace při zlomení | % | 4,7 ± 0,2 | ASTM D638 |
| Prodloužení při zlomu | % | 2,4 ± 0,3 | ASTM D638 |
| Pevnost v ohybu | MPa | 130 ± 10 | ASTM D790 |
| Model pevnosti v ohybu | GPa | 3,1 ± 0,3 | ASTM D790 |
| Teplota odklonu tepla2 | °C | 105 ± 5 | ISO 75 A |
| Tvrdost dopadu | Kj/m2 | 10 ± 2 | ISO 180 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C 2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/