Popis a základní vlastnosti

ES-1043 je ortoftalická, methylmethalkrylátová modifikovaná nenasycená polyesterová pryskyřice. Nízká-střední reaktivita vysi obecněoká viskozita a flexibilita. Použitelná jako umělý kámen nebo obecná litá pryskyřice. Má světlou barvu a velmi vysokou lesklost. Odolnost vůči externím podmínkám je vysoká. Díky nízkému smrštění neukazuje žádné deformace v konečném produktu.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Ruční nanešení | Kyselina : Ortoftalická Akcelerace : Ne Reaktivita : nízká-střední Modifikace : MMAK |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | průhledný | - |
| Viskozita1 | cp | 550 ± 50 | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | Max 38 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.14 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Číslo kyselosti | mg KOH/g | 30 ± 3 | ISO 2114 |
| Čas zgelování2 | min | 2 - 4 | ISO 584 |
| Čas tvrdnutí (25 °C-Max °C)2 | min | 7 – 9 | ISO 584 |
| Max. exoterm2 | ° C | 200 ± 10 | ISO 584 |
| Doba skladování | měsíce | 6 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 3 otáčky 100 otáček za minutu 280 °C, 0,2 g oktoát kobaltu (6%) a 2 g TBOB na 100 g vzorku |  |  |  |

Mechanické vlastnosti vytvrzené pryskyřice

|  | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 60 ± 5 | ASTM D638 |
| Model pružnosti v tahu | GPa | 4,0 ± 0,4 | ASTM D638 |
| Prodloužení při zlomení | % | 3,0 ± 0,3 | ASTM D638 |
| Pevnost v ohybu | MPa | 110 ± 10 | ASTM D790 |
| Model pružnosti v ohybu | GPa | 3,5 ± 0,4 | ASTM D790 |
| Teplota tepelné výchylky (HDT)2 | °C | 52 ± 2 | ISO 75 A |
| Tvrdost Barcol | Barcol | 40 ± 5 | ASTM D2583 |
| Pevnost v nárazu | Kj/m2 | 10 ± 2 | ISO 180 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C 2Rozvrh tvrzení – 24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C, 3 hodiny při 120°C |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/