Popis a základní vlastnosti

ES-1043 je ortoftalická, methylmethalkrylátová modifikovaná nenasycená polyesterová pryskyřice. Nízká-střední reaktivita vysi obecněoká viskozita a flexibilita. Použitelná jako umělý kámen nebo obecná litá pryskyřice. Má světlou barvu a velmi vysokou lesklost. Odolnost vůči externím podmínkám je vysoká. Díky nízkému smrštění neukazuje žádné deformace v konečném produktu.

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Ruční nanešení
Lití
	Kyselina : Ortoftalická
Akcelerace : Ne
Reaktivita : střední


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	průhledný
	-

	Viskozita1
	cp
	450 ± 50 
	ISO 2555

	Obsah
monomeru
	%
	34 ± 3
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.14 ± 0.02
	ISO 1675

	Číslo kyselosti
	mg
KOH/g
	30 ± 3
	ISO 2114

	Čas zgelování2
(60°C-80°C)
	min
	5 - 1
	ISO 584

	Doba skladování
	měsíce
	6
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 3 otáčky 100 otáček za minutu
280 °C, 0,2 g oktoát kobaltu (6%) a 2 g TBOB na 100 g vzorku



Mechanické vlastnosti vytvrzené pryskyřice
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	60 ± 5 
	ASTM D638

	Model pružnosti v tahu
	GPa
	3,0 ± 0,3
	ASTM D638

	Deformace při zlomu
	%
	8,5 ± 0,8
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomení
	%
	7,0 ± 0,7
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	120 ± 10
	ASTM D790

	Model pružnosti v ohybu
	GPa
	2,7 ± 0,3
	ASTM D790

	Teplota tepelné výchylky (HDT)2
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]60 ± 2
	ISO 75 A 

	Tvrdost Barcol
	Barcol
	40 ± 5
	 ASTM D2583

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C
2Rozvrh tvrzení – 24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C, 3 hodiny při 120°C


 Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.
Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
ES-1043
UMĚLÝ KŘEMENOVÝ POLYESTER
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

http://www.eskim.com.tr/
Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.
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