Popis a základní vlastnosti

ES-2142 je ortoftalická, nenasycená polyesterová pryskyřice. Při aplikaci jsou emise styrenu sníženy o 40% v porovnání s běžnými pryskyřicemi. GRP aplikace jsou používané. Díky nízké deformaci a tixotropii při nanášení na vertikální povrchy nedochází ke kapání a stékání a výsledkem je homogenní produkt. Je vhodná pro silné nátěry díky nízkému max. exotermu. Je používaná jako všeobecný produkt v automobilovém průmyslu, produkci modulárních skříní a kontejnerů.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Ruční nanešení Spray up | Kyselina : Ortoftalická Akcelerace : ano |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Kalná, nafilaovělá | - |
| Viskozita1 | cp | 2100 ± 200 (5 o/m) | ISO 2555 |
|  |  | 700 ± 100 (50 o/m) |  |
| Obsah monomeru | % | 45 ± 3 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.11 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Čas zgelování2 | min | 14 ± 2 | ISO 584 |
| Doba skladování | měsíce | 3 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 2 otáčky 225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku |  |  |  |

Mechanické vlastnosti vytvrzené pryskyřice

|  | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 50 ± 5 | ASTM D638 |
| Model pružnosti v tahu | GPa | 3,3 ± 0,3 | ASTM D638 |
| deformace při zlomení | % | 2.5 ± 0.2 | ASTM D638 |
| Prodloužení při zlomení | % | 2.5 ± 0.2 | ASTM D638 |
| Pevnost v ohybu | MPa | 100 ± 10 | ASTM D790 |
| Model pružnosti v ohybu | GPa | 4.0 ± 0,4 | ASTM D790 |
| Teplota tepelné výchylky (HDT)2 | °C | 60 ± 5 | ISO 75 A |
| Tvrdost barcol | Barcol | 40 ± 5 | ASTM D2583 |
| Houževnatost při dopadu | Kj/m2 | 5 ± 1 | ISO 180 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C 2Rozvrh tvrzení – 24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C, 3 hodiny při 120°C |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/