Popis a základní vlastnosti

ES-2146 LSE-LV je preakcelerovaná, ortho-DCPD nenasycená tixotropická polyesterová pryskyřice. Má nízké styrenové emise v porovnání s běžnými pryskyřicemi. Je používaná v GRP aplikacích. Díky nízké deformaci a tixotropii při nanášení na vertikální povrchy nedochází ke kapání a stékání a výsledkem je homogenní produkt. Díky obsahu parafínu nepřilnává k rukám. Je používaná jako všeobecný produkt v automobilovém průmyslu, výrobě traktorových a jiných kabin, také je optimalizovaná pro námořní aplikace, jako jachty, lodě a katamarány. 

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Ruční nanešení
Spray up
	Kyselina : Ortoftalická
Akcelerace : ano


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Kalná, nafilaovělá
	-

	Viskozita1
	cp
	1100 ± 500
(5 o/m)
	ISO 2555

	
	
	400 ± 50
(50 o/m)
	

	Obsah
monomeru
	%
	60 ± 2
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.1 ± 0.02
	ISO 1675

	Čas zgelování2
	min
	24 ± 3
	ISO 584

	Čas tvrzení2
	min
	10 ± 3
	ISO 584

	Max. exoterm2
	°C
	160 ± 15
	ISO 584

	Doba skladování
	měsíce
	3
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 otáčky 
225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku



Mechanické vlastnosti vytvrzené pryskyřice
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	65 ± 5
	ASTM D638

	Model pružnosti v tahu
	GPa
	4,8 ± 0,4
	ASTM D638

	deformace při zlomení
	%
	2.5 ± 0.2
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomení
	%
	1,3 ± 0.3
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	90 ± 10
	ASTM D790

	Model pružnosti v ohybu
	GPa
	3.8 ± 0,3
	ASTM D790

	Teplota tepelné výchylky (HDT)2
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]68 ± 5
	ISO 75 A 

	Houževnatost při dopadu
	Kj/m2
	9,6 ± 2
	ISO 180

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C
2Rozvrh tvrzení – 24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C, 3 hodiny při 120°C


 Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.
Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
ES-2146-LSE-LV
TIXOTROPICKÝ ORTHO-DCPD POLYESTER, VLÁKNO 
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

http://www.eskim.com.tr/
Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.
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