

Popis a základní vlastnosti

ES-2455 je ortoftalická pryskyřice speciálně připravená na obecné použití s vysokou reaktivitou a nízkou viskozitou. Je světlejší. Je používaná při výrobě matných a průhledných desek procesem ručního lay-upu, strojového a otevřeného tvarování. Bežně je používaná ve stavebním průmyslu pro výrobu střech a materiálů pokrývajících průčelí. 

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Ručná lay-up 
Otevřený molding 
	Kyselina : Ortoftalická
Akcelerace : Ne
Reaktivita : vysoká


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Průhledná
	-

	Viskozita1
	cp
	250 ± 50 
	ISO 2555

	Obsah
monomeru
	%
	40 ± 2
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.12 ± 0.02
	ISO 1675

	Číslo kyselosti
	mg
KOH/g
	20 ± 3
	ISO 2114

	Čas zgelování2
	min
	2 ± 1
	ISO 2535

	Doba skladování
	měsíce
	6
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s
225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku


ES-2455
PLYNULE LAMINOVANÝ TYP POLYESTERU
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	60 ± 6
	ASTM D638

	Model pružnosti v tahu
	GPa
	3,5 ± 0,3
	ASTM D638

	Napětí při zlomení
	%
	1,5 ± 0,1
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomení
	%
	1,8 ± 0,2
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	130 ± 10
	ASTM D790

	Modul pružnosti v ohybu
	GPa
	4,2 ± 0,4
	ASTM D790

	Teplota odklonu tepla1
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]70 ± 5
	ISO 75 A 

	Tvrdost Barcol
	Barcol
	45 ± 5
	 ASTM D2583

	Houževnatost při dopadu
	Kj/m2
	12 ± 2
	ISO 180

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-16 hodin při 90°C



Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.




Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
http://www.eskim.com.tr/
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