Popis a základní vlastnosti

ES-2500 je ortoftalická, středně reaktivní nenasycená polyesterová pryskyřice. Může být použitá v aplikacích FRP (fiberglass reinforced polyester). Její mechanická odolnost vůči počasí je velmi dobrá. Je používána ve výrobě vlnitých plechů, modulárních kabin, lodí, nádrží, dodávek, vodních nádrží, sprchových kabin, nárazníků, budovních panelů, atd.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Ruční nanešení Spray up | Kyselina : ortoftalická Akcelerace : ne Reaktivita : střední |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledná, nažloutlá | - |
| Viskozita1 | cp | 450 ± 50 | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | 35 ± 3 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.16 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Číslo kyselosti | mg KoH/g | 25 ± 3 | ISO 2114 |
| Čas zgelování2 | min | 10 ± 1 | ISO 584 |
| Doba skladování | měsíce | 6 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s 225 °C, 0,25 ml oktoátu kobaltu (6%) (Butanox M60) na 100 g vzorku |  |  |  |

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic

|  | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 60 ± 6 | ASTM D638 |
| Modul pružnosti v tahu | GPa | 3,2 ± 0,3 | ASTM D638 |
| Deformace při zlomení | % | 6,0 ± 0,8 | ASTM D638 |
| Prodloužení při zlomu | % | 7,0 ± 0,7 | ASTM D638 |
| Pevnost v ohybu | MPa | 100 ± 10 | ASTM D790 |
| Model pevnosti v ohybu | GPa | 3,0 ± 0,3 | ASTM D790 |
| Teplota odklonu tepla2 | °C | 50 ± 5 | ISO 75 A |
| Tvrdost Barcol | Barcol | 40 ± 5 | ASTM D2583 |
| Teplota přeměny ve sklo (Tg) | °C | 75 ± 5 | ISO 11357-2 |
| Houževnatost při dopadu | Kj/m2 | 11 ± 2 | ISO 180 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C 2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C |  |  |  |

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

Determinace teploty přeměny ve sklo (Tg)

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/