Popis a základní vlastnosti

ES-2590 je TIX preakcelerovaná, ortho-DCPD nenasycená tixotropická polyesterová pryskyřice. Můž být použitá pro FRP aplikace. Její mechanické vlastnosti a odolnost vůči počasí je velmi dobrá. Používá se na výrobu vlnitých plechů, modulárních kabin, lodí, nádrží, dodávevk, sprchových kabin, nárazníků, budovních panelů apod.

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Ruční nanešení
Spray up
	Akcelerace : ano
Kyselina : ortoftalická
Reaktivita : střední


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Kalná, nafilaovělá
	-

	Viskozita1
	cp
	1400 ± 300
(5 o/m)
	ISO 2555

	
	
	500 ± 100
(50 o/m)
	

	Obsah
monomeru
	%
	40 ± 3
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.11 ± 0.02
	ISO 1675

	Čas zgelování2
	min
	10 ± 2
	ISO 584

	Max. exoterm2
	°C
	167 ± 10
	ISO 584

	Doba skladování
	měsíce
	3
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 otáčky 
225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku





Mechanické vlastnosti vytvrzené pryskyřice
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	65 ± 6
	ASTM D638

	Model pružnosti v tahu
	GPa
	3.6 ± 0,3
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomení
	%
	5 ± 0.3
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	120 ± 10
	ASTM D790

	Model pružnosti v ohybu
	GPa
	3.4 ± 0,3
	ASTM D790

	Teplota tepelné výchylky (HDT)2
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]60 ± 5
	ISO 75 A 

	Houževnatost při dopadu
	Kj/m2
	11 ± 2
	ISO 180

	Tvrdost Barcol
	Barcol
	45 ± 5
	Barcol 934-1 metr

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-24 hodin při 20°C, 16 hodiny při 40°C


 
Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.
Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
ES-2590-TIX
VŠEOBECNÝ TIXOTROPICKÝ POLYESTER
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

http://www.eskim.com.tr/
Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.
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