

Popis a základní vlastnosti

ES-2596 je pryskyřice na bázi DCPD, středně reaktivní nenasycená polyesterová pryskyřice. DCPD modifikace zvyšuje plnící kapacitu. Díky tomu může přijmout vysokou míru plnění. Rychle tvrzení, odolnost vůči chladnému počasí, nepřilnavost po vytvrzení a excelentní přilnavost k zemi.

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Ruční lay-up 
Spray up
	Orto-DCPD
Akcelerace : Ne
Reaktivita : střední


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Průhledná, nažloutlá
	-

	Viskozita1
	cp
	500 ± 50 
	ISO 2555

	Obsah
monomeru
	%
	33 ± 3
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.13 ± 0.02
	ISO 1675

	Číslo kyselosti
	mg
KOH/g
	25 ± 5
	ISO 2114

	Čas zgelování2
	min
	7 ± 1
	ISO 584

	Doba skladování
	měsíce
	6 
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s
225 °C, 0,25 ml oktoátu kobaltu (6% konc.) a 2 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku


ES-2596
POLYESTER K VŠEOBECNÉMU POUŽITÍ NA BÁZI DCPD
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	75 ± 5
	ASTM D638

	Model pružnosti v tahu
	GPa
	4,8 ± 0,4
	ASTM D638

	Deformace při zlomu
	%
	2,5 ± 0,2
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomení
	%
	1,3 ± 0,3
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	90 ± 10
	ASTM D790

	Modul pružnosti v ohybu
	GPa
	3,8 ± 0,3
	ASTM D790

	Teplota odklonu tepla2
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]68 ± 5
	ISO 75 A 

	Houževnatost při dopadu
	Kj/m2
	9,6 ± 2
	ISO 180

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C
2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C









Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.




Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
http://www.eskim.com.tr/
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