

Popis a základní vlastnosti

ES-2599 je na bázi DCPD, vysoce reaktivní nenasycená polyesterová pryskiřice. Na rozdíl od ostatních všeobecných polyesterů má nižší obsah styrene a mnohem nižší smršťování. Se svojí DCPD strukturou a nižším smršťováním vytváři hladké povrchy. Díky speciální DCPD formulaic má vysokou mechanickou sílu. Je používána v nádržích, trubkách a pulttruzních aplikacích.

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Ruční nanešení
Spray up
	DCPD
Akcelerace : ne
Reaktivita : vysoká


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Průhledná, nažloutlá
	-

	Viskozita1
	cp
	250 ± 50 
	ISO 2555

	Obsah
monomeru
	%
	35 ± 3
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.11 ± 0.02
	ISO 1675

	Číslo kyselosti
	mg
KoH/g
	12 ± 3
	ISO 2114

	Čas zgelování2
	min
	6 ± 1
	ISO 584

	Doba skladování
	měsíce
	6 
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s
225 °C, 0,25 ml oktoátu kobaltu (6%) 1 ml M50 Katan ox 182 na 100 g vzorku


ES-2599
VYSOCE REAKTIVNÍ VŠEOBECNÝ POLYESTER NA BÁZI DCPD
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	60 ± 6
	ASTM D638

	Modul pružnosti v tahu
	GPa
	4,1 ± 0,4
	ASTM D638

	Deformace při zlomení
	%
	3,7 ± 0,2
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomu
	%
	2,3 ± 0,3
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	100 ± 10
	ASTM D790

	Model pevnosti v ohybu
	GPa
	3,0 ± 0,3
	ASTM D790

	Teplota odklonu tepla2
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]110 ± 5
	ISO 75 A 

	Houževnatost při nárazu
	Kj/m2
	9.6 ± 2
	ISO 180

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C
2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C


Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
http://www.eskim.com.tr/
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