Popis a základní vlastnosti

ES-2620 TIX PR je tixotropický, neakcelerovaný a isoftalický polyester s nízkým exotermem a nízkou viskozitou. Má excelentní mechanické vlasntosti a chemickou odolnost. Je používaná ve většině procesů s ručním nanešením, stříkaním vlákna, pultruze a vinutím vlákna. Mže být použitá v produkci materiálů, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám a chemickou odolnost jako roury, nádrže a ve výrobě vybavení určenému ke skladování, přemísťování a manipulace s jídlem. Dobře mokří vlákno.

ES-2620-PR jsou v souladu s BS6920-1. 2,6 Standart, s ohledem na dopad na kvalitu vody.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Ruční nanešení Spray up | Kyselina : ortoftalická Akcelerace : ne Reaktivita : střední |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledná | - |
| Viskozita1 | cp | 2600 ± 250 (5 o/m) | ISO 2555 |
|  |  | 1100 ± 200 (50 o/m) |  |
| Obsah monomeru | % | 36 ± 3 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.12 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Čas zgelování2 | min | 25 ± 5 | ISO 2114 |
| Čas zgelování3 | min | 1-3 | ISO 584 |
| Doba skladování | měsíce | 3 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s 225 °C, 0,25 ml oktoátu kobaltu (6%) a 2 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku 3 80°C, 1 g Perkadox16 na 100 g vzorku |  |  |  |

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic

|  | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 65 ± 5 | ASTM D638 |
| Modul pružnosti v tahu | GPa | 3,9 ± 0,1 | ASTM D638 |
| Prodloužení při zlomu | % | 3,5 ± 0,3 | ASTM D638 |
| Pevnost v ohybu | MPa | 130 ± 10 | ASTM D790 |
| Model pevnosti v ohybu | GPa | 3,8 ± 0,2 | ASTM D790 |
| Teplota odklonu tepla2 | °C | 85 ± 5 | ISO 75 A |
| Tvrdost Barcol | Barcol | 45 ± 5 | ASTM D2583 |
| Teplota přeměny ve sklo (Tg) | °C | 75 ± 5 | ISO 11357-2 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C 2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C |  |  |  |

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

Determinace teploty přeměny ve sklo (Tg)

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/