Popis a základní vlastnosti

ES-2620 TIX je isoftalická, nenasycená tixotropická polyesterová pryskyřice. GRP aplikace jsou používány. Díky nízké deformaci a tixotropii při aplikaci na vertikální povrchy neteče a vytváří homogenní produkt. Může nýt použitá v produkci mateirálnů vyžadujících vysokou mechanickou a chemickou odolnost, jako trubky, nádrže v produkci a skladování a přemístění jídla. Její schopnost smáčení vlákna je velmi dobrá. Dostupné s kobaltem, bez kobaltu a s nízkým styrenovým výparem.

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Ruční nanešení
Spray up
	Akcelerace : ano
Kyselina : isoftalická



Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Kalná, nafilaovělá
	-

	Viskozita1
	cp
	2200 ± 200
(5 o/m)
	ISO 2555

	
	
	800 ± 200
(50 o/m)
	

	Obsah
monomeru
	%
	40 ± 3
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.10 ± 0.02
	ISO 1675

	Čas zgelování2
	min
	11 ± 1
	ISO 584

	Max. exoterm2
	°C
	190 ± 10
	ISO 584

	Doba skladování
	měsíce
	3
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 otáčky 
225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku





Mechanické vlastnosti vytvrzené pryskyřice
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	72 ± 7
	ASTM D638

	Model pružnosti v tahu
	GPa
	3.5 ± 0,3
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomení
	%
	3.5 ± 0.3
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	135 ± 10
	ASTM D790

	Model pružnosti v ohybu
	GPa
	3.6 ± 0,3
	ASTM D790

	Teplota tepelné výchylky (HDT)2
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]90 ± 5
	ISO 75 A 

	Tvrdost Barcol
	Barcol
	45 ± 5
	Barcol 934-1 metr

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-24 hodin při 20°C, 16 hodiny při 40°C


 
Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.
Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
ES-2620-TIX
TIXOTROPICKÝ POLYESTER
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

http://www.eskim.com.tr/
Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.
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