Popis a základní vlastnosti

ES-2620 je isoftalická, chemicky odolná pryskyřice se střední reaktivitou.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Ruční lay-up Spray up Vinutí vlákna Pultruze | Kyselina : Isoftalická Akcelerace : Ne Reaktivita : střední |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledná, nažloutlá | - |
| Viskozita1 | cp | 650 ± 50 | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | 35 ± 3 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.12 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Číslo kyselosti | mg KOH/g | 18 ± 5 | ISO 2114 |
| Čas zgelování2 | min | 6 ± 1 | ISO 2535 |
| Max. exoterm2 | °C | 190 ± 10 | ISO 584 |
| Doba skladování | měsíce | 6 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s 225 °C, 0,25 ml oktoátu kobaltu (6% konc.) a 2 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku |  |  |  |

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic

| Pr | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 75 ± 5 | ASTM D638 |
| Model pružnosti v tahu | GPa | 3,5 ± 0,3 | ASTM D638 |
| Prodloužení při zlomení | % | 2,5 ± 0,2 | ASTM D638 |
| Pevnost v ohybu | MPa | 120 ± 10 | ASTM D790 |
| Modul pružnosti v ohybu | GPa | 4,0 ± 0,2 | ASTM D790 |
| Teplota odklonu tepla2 | °C | 85 ± 5 | ISO 75 A |
| Prodloužení při zlomení | % | 3,5 ± 0,3 | ASTM D790 |
| Tvrdost barcol | Barcol | 45 ± 5 | ASTM D2583 |
| Teplota přeměny ve sklo (Tg) | °C | 105 ± 5 | ISO 11357-2 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C 2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C |  |  |  |

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC)

Teplota přeměny ve sklo (Tg)

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/