Popis a základní vlastnosti

ES-2768 má vysokou hustotu a střední reaktivitu. Je používaná ve výrobě kompozitních materiálů (světelných prvků, střešních desek atd.), které jsou umístěny v místech s rizikem požáru. Aplikování přílišného množství plniva se nedoporučuje u aplikací, při kterých jsou mechanické vlastnosti pryskyřice důležité.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Nastříkání vlákna | Akcelerace : Ano Reaktivita : střední |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Bílá | - |
| Viskozita1 | cp | 850 ± 150 (50 otáček/minute) | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | 25 ± 3 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.52 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Čas zgelování2 | min | 14 ± 2 | ISO 2535 |
| Doba skladování | měsíce | 3 | - |
| LOI | - | 37-38 | - |
| UL94 | - | V0 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s 225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku |  |  |  |

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic

|  | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 50 ± 5 | ASTM D638 |
| Model pružnosti v tahu | GPa | 4,0 ± 0,4 | ASTM D638 |
| Napětí při zlomení | % | 2,5 ± 0,2 | ASTM D638 |
| Prodloužení při zlomení | % | 1,2 ± 0,1 | ASTM D638 |
| Pevnost v ohybu | MPa | 95 ± 5 | ASTM D790 |
| Modul pružnosti v ohybu | GPa | 4,3 ± 0,3 | ASTM D790 |
| Teplota odklonu tepla1 | °C | 90 ± 5 | ISO 75 A |
| Tvrdost Barcol | Barcol | 45 ± 5 | ASTM D2583 |
| Houževnatost při dopadu | Kj/m2 | 8 ± 2 | ISO 180 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-16 hodin při 90°C |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujících styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/