

Popis a základní vlastnosti

ES-2770 je sycená tixotropická polyesteropvá pryskyřice pro lití forem. Tento product má vysokou odolnost vůči teplotám a take nesmršťovací vlastnosti. Může být použitý pro RTM formy, formy, formy námořních lodí apod.

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Ruční lay-up
	Akcelerace : Ano
Reaktivita : nízká-střední


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Krémová, matná
	-

	Viskozita1
	cp
	5000 ± 1000
(5 otáček/minuta)
	ISO 2555

	
	
	1300 ± 500
(50 otáček/minuta)
	

	Obsah
monomeru
	%
	28 ± 3
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.39 ± 0.02
	ISO 1675

	Čas zgelování2
	min
	30 ± 5
	ISO 2535

	Doba skladování
	měsíce
	3
	-

	LOI
	-
	37-38
	-

	UL94
	-
	V0
	-

	Teplota odklonu tepla2
	°C
	75 ± 5 
	ISO 75 A

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s
225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku


ES-2770
PLNÍCÍ POLYESTER S NESMRŠŤOVÁNÍM
 TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.

Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujících styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.




Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
http://www.eskim.com.tr/
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