Popis a základní vlastnosti

ES-2770 je sycená tixotropická polyesteropvá pryskyřice pro lití forem. Tento product má vysokou odolnost vůči teplotám a take nesmršťovací vlastnosti. Může být použitý pro RTM formy, formy, formy námořních lodí apod.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Ruční lay-up | Akcelerace : Ano Reaktivita : nízká-střední |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Krémová, matná | - |
| Viskozita1 | cp | 5000 ± 1000 (5 otáček/minuta) | ISO 2555 |
|  |  | 1300 ± 500 (50 otáček/minuta) |  |
| Obsah monomeru | % | 28 ± 3 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.39 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Čas zgelování2 | min | 30 ± 5 | ISO 2535 |
| Doba skladování | měsíce | 3 | - |
| LOI | - | 37-38 | - |
| UL94 | - | V0 | - |
| Teplota odklonu tepla2 | °C | 75 ± 5 | ISO 75 A |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s 225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujících styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/