Popis a základní vlastnosti

ES-3003 je ortoftalická SMC/BMC polyesterová všeobecná pryskyřice specificky navržená pro kompresní molding. ES-3003 má rychlé tuhnutí s oxidem hořečnatým. Umožňuje získání rigidních materiálů s excelentními mechanickými vlastnostmi s vysokou reaktivitou. Je také vhodná pro použití s termoplastikými pryskyřicemi, které zabraňují volumetrickému smrštění. Je doporučeno ji používat s ESODEX pryskyřicemi. Je vhodná pro použití např. v automobilovém průmyslu, elektronických součástek, kryty na odvody odpadních vod, elektrické skříňky, osvětlovací zařízení, městský nábytek, podlahové dlaždice, střešní a stěnné nátěry, dálniční aplikace.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Horký lis (SMC) | Kyselina : ortoftalická Akcelerace : ne Reaktivita : velmi vysoká |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledná, nažloutlá | - |
| Viskozita1 | cp | 1200 ± 100 | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | 35 ± 3 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.11 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Číslo kyselosti | mg KoH/g | 23 ± 3 | ISO 2114 |
| Čas zgelování2 | min | 7 ± 1 | ISO 2535 |
| Čas zgelování3 | min | 14 ± 2 | ISO 584 |
| Čas tvrzení3 | min | 35 ± 5 | ISO 584 |
| Max. exoterm2 | °C | 245 ± 5 | ISO 584 |
| Doba skladování | měsíce | 6 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 3 o/s 225 °C, 0,25 ml oktoátu kobaltu (6%) (Butanox M60) na 100 g vzorku 382.2°C 3 % Trigonox 29 C 50. |  |  |  |

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic

|  | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 68 ± 5 | ASTM D638 |
| Modul pružnosti v tahu | GPa | 3,7 ± 0,1 | ASTM D638 |
| Prodloužení při zlomu | % | 2.4 ± 0,2 | ASTM D638 |
| Pevnost v ohybu | MPa | 120 ± 10 | ASTM D790 |
| Model pevnosti v ohybu | GPa | 3,8 ± 0,1 | ASTM D790 |
| Teplota odklonu tepla2 | °C | 130 ± 5 | ISO 75 A |
| Tvrdost Barcol | Barcol | 50 ± 5 | ASTM D2583 |
| Teplota přeměny ve sklo (Tg) | °C | 140 ± 5 | ISO 11357-2 |
| Tvrdost dopadu | Kj/m2 | 9 ± 2 | ISO 180 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C 2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C |  |  |  |

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

Determinace teploty přeměny ve sklo (Tg)

Vlastnosti lisovaných BMC desek

| Surovina | % |
| --- | --- |
| ES-3000 | 20.0 |
| LSA | 5.0 |
| TBPB | 0.4 |
| Stearát zinku | 1.0 |
| Plnivo | 55.1 |
| Sklenné vlákno | 18.0 |
| Zhušťovadlo (%35 MgO) | 0.5 |

Aplikace

Při prípravě SMC nebo BMC s ES-3000, dalšími nízko-profilovými adhezivy (ESODEX 301, ESODEX 130) je preferováno, společně s LSA (ESODEX 100). V praxi je vybraný LSA eskim ESODEX-100. Je také doporučeno přidat 300-600 ppm p-benzoquinonu podle velikosti dílu těsta, který jste vyrobili.

Vlastnosti lisované BMC desky

|  | JEDNOTKA | HODNOTA | METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah sklovlákna | % | 18 | - |
| Hustota | g/cm3 | 1,7 ± 0.02 | DIN 53479 |
| Smrštění | % | 0.13 ± 0.015 | DIN 53464 |
| Síla v ohybu | MPa | 120 ± 10 | ASTM D790 |
| Model ohebnosti | GPa | 20.5 ± 0.1 | ASTM D790 |
| Tvrdost dopadu | Kj/m2 | 32 ± 2 | ISO 180 |
| Barcol tvrdost | Barcol | 60 ± 5 | ASTM D2583 |
| Lesk | Lesk | 83 ± 2 | ASTM D 523 |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/