Popis a základní vlastnosti

ES-3060 je ortoftalická SMC/BMC polyesterová všeobecná pryskyřice specificky designovaná pro kompresní molding. ES-3060 je speciálně navržený pro SMC-BMC produkce. Má vysokou viskozitu a vysukou reaktivitu a dokáže produkovat rigidní materiály s dobrýmy mechanickými vlastnostmi. Díká odolnosti vysokým teplotám je vhodná pro metodu horkého lisu. Jako product horkého lisu může být použita v produkci ochranných elektrických skříněk. Je vhodná pro použití v automobilovém průmyslu, výrobě elektrických součástek, světelného vybavení, městského nábytku, podlahovcých dlaždic, střešní a stěnný nátěr, dálniční aplikace.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Horký lis (SMC) | Kyselina : ortoftalická Akcelerace : ne Reaktivita : velmi vysoká |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledná, nažloutlá | - |
| Viskozita1 | cp | 1050 ± 150 | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | 37 ± 2 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.11 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Číslo kyselosti | mg KoH/g | 14 ± 5 | ISO 2114 |
| Čas zgelování2 | min | 5 ± 1 | ISO 2535 |
| Čas zgelování3 | min | 12 ± 2 | ISO 584 |
| Čas tvrzení3 | min | 30 ± 5 | ISO 584 |
| Max. exoterm2 | °C | 240 ± 10 | ISO 584 |
| Doba skladování | měsíce | 6 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 3 o/s 225 °C, 0,25 ml oktoátu kobaltu (6%) (Butanox M60) na 100 g vzorku 382.2°C 3 % Trigonox 29 C 50. |  |  |  |

|  | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 65 ± 5 | ASTM D638 |
| Modul pružnosti v tahu | GPa | 3,4 ± 0,1 | ASTM D638 |
| Prodloužení při zlomu | % | 2 ± 0,2 | ASTM D638 |
| Pevnost v ohybu | MPa | 140 ± 10 | ASTM D790 |
| Model pevnosti v ohybu | GPa | 3,9 ± 0,1 | ASTM D790 |
| Tvrdost dopadu | Kj/m2 | 10 ± 2 | ISO 180 |
| Teplota odklonu tepla2 | °C | 100 ± 5 | ISO 75 A |
| Tvrdost Barcol | Barcol | 40 ± 5 | ASTM D2583 |
| Teplota přeměny ve sklo (Tg) | °C | 115 ± 5 | ISO 11357-2 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C 2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C |  |  |  |

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

Determinace teploty přeměny ve sklo (Tg)

Vlastnosti lisovaných BMC desek

| Surovina | % |
| --- | --- |
| ES-3020 | 20 |
| ESODEX 852 | 5 |
| TBPB | 0.4 |
| Stearát zinku | 1.0 |
| Plnivo | 55.1 |
| Sklenné vlákno | 18.0 |
| Zhušťovadlo (%35 MgO) | 0.5 |

Aplikace

Nízko-profilová aditiva ESODEX-852 by mělo být preferované při přípravě SMC nebo BMC zrání těsta ES-3020. Obecné pravidlo je smíchat pryskyřice v poměru 1:1. Nicméně jiný poměr může být vyžadován pokud potřeba. Je také vhodné přidat 300-600 ppm p-benzoqinu podle velikosti těsta, které připravujete.

Vlastnosti lisované BMC desky

|  | JEDNOTKA | HODNOTA | METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah sklovlákna | % | 18 | - |
| Hustota | g/cm3 | 1,7 ± 0.02 | DIN 53479 |
| Smrštění | % | 0.17 ± 0.015 | DIN 53464 |
| Síla v ohybu | MPa | 115 ± 10 | ASTM D790 |
| Model ohebnosti | GPa | 17 ± 0.1 | ASTM D790 |
| Tvrdost dopadu | Kj/m2 | 32 ± 2 | ISO 180 |
| Barcol tvrdost | Barcol | 55 ± 5 | ASTM D2583 |
| Lesk | Lesk | 77 ± 2 | ASTM D 523 |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/