

Popis a základní vlastnosti

ES-3060 je ortoftalická SMC/BMC polyesterová všeobecná pryskyřice specificky designovaná pro kompresní molding. ES-3060 je speciálně navržený pro SMC-BMC produkce. Má vysokou viskozitu a vysukou reaktivitu a dokáže produkovat rigidní materiály s dobrýmy mechanickými vlastnostmi. Díká odolnosti vysokým teplotám je vhodná pro metodu horkého lisu. Jako product horkého lisu může být použita v produkci ochranných elektrických skříněk. Je vhodná pro použití v automobilovém průmyslu, výrobě elektrických součástek, světelného vybavení, městského nábytku, podlahovcých dlaždic, střešní a stěnný nátěr, dálniční aplikace.
	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Horký lis
(SMC)
	Kyselina : ortoftalická
Akcelerace : ne 
Reaktivita : velmi vysoká


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Průhledná, nažloutlá
	-

	Viskozita1
	cp
	1050 ± 150
	ISO 2555

	Obsah
monomeru
	%
	37 ± 2
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.11 ± 0.02
	ISO 1675

	Číslo kyselosti
	mg
KoH/g
	14 ± 5
	ISO 2114

	Čas zgelování2
	min
	5 ± 1
	ISO 2535

	Čas zgelování3
	min
	12 ± 2
	ISO 584

	Čas tvrzení3
	min
	30 ± 5
	ISO 584

	Max. exoterm2
	°C
	240 ± 10
	ISO 584

	Doba skladování
	měsíce
	6 
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 3 o/s
225 °C, 0,25 ml oktoátu kobaltu (6%) (Butanox M60) na 100 g vzorku
382.2°C 3 % Trigonox 29 C 50.


	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	65 ± 5
	ASTM D638

	Modul pružnosti v tahu
	GPa
	3,4 ± 0,1
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomu
	%
	2 ± 0,2
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	140 ± 10
	ASTM D790

	Model pevnosti v ohybu
	GPa
	3,9 ± 0,1
	ASTM D790

	Tvrdost dopadu
	Kj/m2
	10 ± 2
	ISO 180

	Teplota odklonu tepla2
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]100 ± 5
	ISO 75 A 

	Tvrdost Barcol
	Barcol
	40 ± 5
	ASTM D2583

	Teplota přeměny ve sklo (Tg)
	°C
	115 ± 5
	ISO 11357-2

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C
2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C





Mechanické vlastnosti litých pryskyřic
ES-3060
EKONOMICKÝ SMC/BMC POLYESTER
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.


[image: Obsah obrázku řada/pruh, Vykreslený graf, diagram, text

Popis byl vytvořen automaticky]
Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)
Determinace teploty přeměny ve sklo (Tg)
Vlastnosti lisovaných BMC desek
	Surovina
	%

	ES-3020
	20

	ESODEX 852
	5

	TBPB
	0.4

	Stearát zinku
	1.0

	Plnivo
	55.1

	Sklenné vlákno
	18.0

	Zhušťovadlo (%35 MgO)
	0.5




Aplikace
Nízko-profilová aditiva ESODEX-852 by mělo být preferované při přípravě SMC nebo BMC zrání těsta ES-3020. Obecné pravidlo je smíchat pryskyřice v poměru 1:1. Nicméně jiný poměr může být vyžadován pokud potřeba. Je také vhodné přidat 300-600 ppm p-benzoqinu podle velikosti těsta, které připravujete.
Vlastnosti lisované BMC desky
	
	JEDNOTKA
	HODNOTA
	METODA

	Obsah sklovlákna
	%
	18
	-

	Hustota
	g/cm3
	1,7 ± 0.02
	DIN 53479

	Smrštění
	%
	0.17 ± 0.015
	DIN 53464

	Síla v ohybu
	MPa
	115 ± 10
	ASTM D790

	Model ohebnosti
	GPa
	17 ± 0.1
	ASTM D790

	Tvrdost dopadu
	Kj/m2
	32 ± 2
	ISO 180

	Barcol tvrdost
	Barcol
	55 ± 5
	ASTM D2583

	Lesk
	Lesk
	77 ± 2
	ASTM D 523



Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
http://www.eskim.com.tr/
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