Popis a základní vlastnosti

ES-4320 je tixotropní nenasycená polyesterová ortoftalová pryskyřice s obsahem pigmentu. Při výrobě sanitárních akrylátových materiálů se aplikuje nástřikem na zadní stranu akrylátového materiálu jako booster. Poskytuje vynikající přilnavost k termoplastickým akrylátovým sanitárním materiálům. Je určena k nástřiku akrylátového podkladu a zpevnění akrylátových plášťů koupelnových výrobků včetně van, sprchových podstavců, vaniček a vířivek.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Spray-up | Kyselina : Ortoftalová Akcelerace : Ano Reaktivita : Střední |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Světle modrá | - |
| Viskozita1 | cp | 300 ± 100 (2 o/s) | ISO 2555 |
|  |  | 150 ± 50 (20 o/s) |  |
| Obsah monomeru | % | 48 ± 2 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.10 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Čas zgelování2 | min | 10 ± 1 | ISO 2535 |
| Doba skladování | měsíce | 3 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s 225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/