

Popis a základní vlastnosti

ES-4320 je tixotropní nenasycená polyesterová ortoftalová pryskyřice s obsahem pigmentu. Při výrobě sanitárních akrylátových materiálů se aplikuje nástřikem na zadní stranu akrylátového materiálu jako booster. Poskytuje vynikající přilnavost k termoplastickým akrylátovým sanitárním materiálům. Je určena k nástřiku akrylátového podkladu a zpevnění akrylátových plášťů koupelnových výrobků včetně van, sprchových podstavců, vaniček a vířivek.

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Spray-up
	Kyselina : Ortoftalová Akcelerace : Ano
Reaktivita : Střední


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Světle modrá
	-

	Viskozita1
	cp
	300 ± 100 
(2 o/s)
	ISO 2555

	
	
	150 ± 50 
(20 o/s)
	

	Obsah
monomeru
	%
	48 ± 2
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.10 ± 0.02
	ISO 1675

	Čas zgelování2
	min
	10 ± 1
	ISO 2535

	Doba skladování
	měsíce
	3
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s
225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku


ES-4320
AKRYLÁTOVÝ TYP POLYESTERU
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.


Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.


Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
http://www.eskim.com.tr/
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