Popis a základní vlastnosti

ES-5010 je průhledná ortoftalická polyesterová pryskyřice s nízkou-střední reaktivitou. Může být obarvená díky excelentní kompatibilitě s pigmentovou pastou a perletí. Má vysokou pigmentovou kapacitu. Neobsahuje žádné těžké kovy. Je vice flexibilní a může být použitá v lesklých produktech. Je take používána při výrobě tlačítek, ozdob, páternosterů, suuvenýrů, bižuterie, apod. Umožňuje rychlé lití díky krátekému času zgelování.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Casting | Kyselina : Ortoftalická Akcelerace : Ano Reaktivita : nízká-střední |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledná, Světle modrá | - |
| Viskozita1 | cp | 1900 ± 50 | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | 35 ± 2 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.16 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Čas zgelování2 | min | 6 ± 1 | ISO 2535 |
| Doba skladování | měsíce | 3 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s 225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku |  |  |  |

|  | Jednotka | Hodnota1 | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | MPa | 65 ± 6 | ASTM D638 |
| Model pružnosti v tahu | GPa | 3,7 ± 0,3 | ASTM D638 |
| Napětí při zlomení | % | 5,0 ± 0,5 | ASTM D638 |
| Prodloužení při pohybu | % | 2,5 ± 0,2 | ASTM D638 |
| Modul pružnosti v ohybu | GPa | 2,9 ± 0,3 | ASTM D790 |
| Dopad Izodu | Kj/m2 | 10 ± 2 | ISO 180 |
| Teplota průhybu při zatížení (HDT)2 | °C | 55 ± 5 | ISO 75 A |
| Tvrdost Barcol | Barcol | 40 ± 5 | ASTM D2583 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C 2Rozvrh trvzení-24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C, 3 hodiny při 120°C |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/