

Popis a základní vlastnosti

ES-5000 je průhledná ortoftalická polyesterová pryskyřice s nízkou-střední reaktivitou. Může být obarvená díky excelentní kompatibilitě s pigmentovou pastou a perletí. Má vysokou pigmentovou kapacitu. Neobsahuje žádné těžké kovy. Je vice flexibilní a může být použitá v lesklých produktech. Je take používána při výrobě tlačítek, ozdob, páternosterů, suuvenýrů, bižuterie, apod. Umožňuje rychlé lití díky krátekému času zgelování.

	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Casting
	Kyselina : Ortoftalická
Akcelerace : Ano
Reaktivita : nízká-střední


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Průhledná, Světle modrá
	-

	Viskozita1
	cp
	800 ± 50 
	ISO 2555

	Obsah
monomeru
	%
	30 ± 3
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.15 ± 0.02
	ISO 1675

	Číslo kyselosti
	mg
KOH/g
	30 ± 5
	ISO 2114

	Čas zgelování2
	min
	5 ± 1
	ISO 2535

	Doba skladování
	měsíce
	3
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s
225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku


ES-5020
ODSTŘEDIVĚ LITÝ AKRYLÁTOVÝ B-TYP POLYESTERU 
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	60 ± 2 
	ASTM D638

	Model pružnosti v tahu
	GPa
	3,0 ± 0,1 
	ASTM D638

	Napětí při zlomení
	%
	3,0 ± 0,1
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	105 +- 5
	ASTM D790

	Modul pružnosti v ohybu
	GPa
	2,9 ± 0,3
	ASTM D790

	Dopad Izodu
	Kj/m2
	10 ± 2
	ISO 180

	Teplota odklonu tepla1
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]50 ± 3
	ISO 75 A 

	Tvrdost Barcol
	Barcol
	40 ± 5
	 ASTM D2583

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-16 hodin při 90°C



Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.




Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
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