

Popis a základní vlastnosti

ES-7010 je středně reaktivní a elastický polyester, který je akcelerovaný integrovanými polymerovými aminy.  Je používaný v produkci kapotážních paty používaných prioritně v automobilovém průmyslu. Má vysokou kapacitu pro tvrzení I v nízkých teplotách. FIllery na bázi ES-7010 vytvrdí plně v těžkých I lehkých nánosech. Můžou být přitvrzeny přidáním např. ES-7030 nebo ES-7035. Doba skladování je delší v porovnání s podobnými produkty. Dobře přilnavý ke galvanizovaným, hliníkovým a polyesterovým povrchům.
	Způsoby aplikace
	Chemická struktura

	Paty produkce 
	Typ : DCPD
Akcelerace : ne 
Reaktivita : střední


Vlastnosti v kapalné formě
	
	Jednotka
	Hodnota
	Metoda

	Vzhled
	-
	Průhledná, nahnědlá
	-

	Viskozita1
	cp
	450 ± 50 
	ISO 2555

	Obsah
monomeru
	%
	36 ± 3
	ISO 3251

	Hustota
	g/cm3
	1.11 ± 0.02
	ISO 1675

	Číslo kyselosti
	mg
KoH/g
	20 ± 3
	ISO 2114

	Čas zgelování2
	min
	8 ± 2
	ISO 2535

	Doba skladování
	měsíce
	6 
	-

	1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s
225 °C, 2 g Bezoyl peroxid na 100 g vzorku


ES-7010
PATY POLYESTER NA BÁZI DCPD
TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


Všechny informace uvedené v tomto listu jsou považovány za pravdivé a přesné, ale na mechanické a kapalné složení se neposkytuje žádná záruka. Společnost ESKIM A.S. nepřebírá odpovědnost za případné nedostatky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného skladování, manipulace a/nebo aplikace.

Mechanické vlastnosti litých pryskyřic
	
	Jednotka
	Hodnota1
	Metoda

	Pevnost v tahu
	MPa
	70 ± 7
	ASTM D638

	Modul pružnosti v tahu
	GPa
	3,0 ± 0,3
	ASTM D638

	Prodloužení při zlomu
	%
	7,0 ± 0,7
	ASTM D638

	Pevnost v ohybu
	MPa
	100 ± 10
	ASTM D790

	Model pevnosti v ohybu
	GPa
	3,0 ± 0,3
	ASTM D790

	Teplota odklonu tepla2
	°C
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]50 ± 5
	ISO 75 A 

	Houževnatost při dopadu
	Kj/m2
	11 ± 2
	ISO 180

	1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh 24 hodin při 20 °C, 4 hod při 90°C
2Rozvrh tvrzení-24 hod při 20°C, 4 hod při 90°C, 3 hod při 120°C




Podmínky skladování
Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.
Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací
ESKİM KİMYA
75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)
FAKS: 0(222) 236 01 87
http://www.eskim.com.tr/
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