Popis a základní vlastnosti

ES-7030 je středně reaktivní a elastický polyester, který je akcelerovaný integrovanými polymerovými aminy.  Je používaný v produkci kapotážních paty používaných prioritně v automobilovém průmyslu. Má vysokou kapacitu pro tvrzení I v nízkých teplotách. FIllery na bázi ES-7010 vytvrdí plně v těžkých I lehkých nánosech. Můžou být přitvrzeny přidáním např. ES-7030 nebo ES-7035. Doba skladování je delší v porovnání s podobnými produkty. Dobře přilnavý ke galvanizovaným, hliníkovým a polyesterovým povrchům.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Paty produkce | Typ : DCPD Akcelerace : ne Reaktivita : střední |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledná, nahnědlá | - |
| Viskozita1 | cp | 450 ± 50 | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | 41 ± 2 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.11 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Číslo kyselosti | mg KoH/g | 25 ± 3 | ISO 2114 |
| Čas zgelování2 | min | 6 ± 2 | ISO 2535 |
| Doba skladování | měsíce | 6 | - |
| Max. exooterm2 | °C | 125 ± 10 | ISO 584 |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 4 o/s 225 °C, 2 g Bezoyl peroxid na 100 g vzorku |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/