Popis a základní vlastnosti

ES-7051 je specificky vyvinutá s velmi nízkou reaktivitou a velmi vysokou plnící kapacitou. Vyrábět elastické kompozitní materiály je možné díky míchání polyesterových pryskyřic a gelcoatů  v poměru 30 %, pokud je elasticita požadována. Zabraňuje frakturaci díky elastickým vlastnostím získaným z obrobků metodou stříhání. Je používaná na PVC, elastomery, lepidla, nátěry a další aplikace.

Chemická struktura

Akcelerace : Ne Reaktivita : nízká

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledná, zelená | - |
| Viskozita1 | cp | 250 ± 50 | ISO 2555 |
| Obsah monomeru | % | 35 ± 2 | ISO 3251 |
| Hustota | g/cm3 | 1.14 ± 0.02 | ISO 1675 |
| Číslo kyselosti | Mg KOH/g | 25 ± 3 | ISO 2114 |
| Čas zgelování2 | min | 15 ± 1 | ISO 2535 |
| Doba skladování | měsíce | 6 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 3 o/s 225 °C, 1 ml oktoátu kobaltu (6%) (Butanox M60) na 100 g vzorku |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/