Popis a základní vlastnosti

ES-BP-20 je preakcelerovaná vysoce viskózní polyesterové lepidlo. Je to lepící sloučenina obsahující krátké skelné vlákno specificky pro lepení a lepení GRP forem. Takové aplikace, včetně panelů, vnitřních ráml, žeber, vnitřních materiálů, připevňování těles k podlaze, kompozitních struktur a karosérií. Použití lepících past má vysokou pevnost ve smyku.

| Způsoby aplikace | Chemická struktura |
| --- | --- |
| Ruční nanešení odlévání | Kyselina : Ortoftalická Akcelerace : Ano |

Vlastnosti v kapalné formě

|  | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzhled | - | Průhledné | - |
| Čas zgelování2 | min | 20 ± 5 | ISO 584 |
| Doba skladování | měsíce | 3 | - |
| 125 °C, 0,5 g MEK-P (Butanox M60) na 50 g vzorku |  |  |  |

Podmínky skladování

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

Více informací

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/